送审稿 宁夏交投高速公路管理有限公司 2022-2025 年高速公路养护项目（2025 年）

日常养护-银川事业部 第二季度 G2012 线定武高速桥梁下部结构防腐处理

# 施 工 图 设 计

第 一 册  共 一 册

中交公路规划设计院有限公司 二〇二五年四月

22577-SS-X-01-202504

宁夏交投高速公路管理有限公司 2022-2025 年高速公路养护项目 施 工 图 设 计

项  目  二  审  ：

主 办 单 位 ： 中交公路规划设计院有限公司

证书 资信等级：工程 设 计综合资质甲 级

发  证  机  关 ： 中华人民共和国住房和城 乡 建设部

分 项 负 责 人 ：

证  书  编  号 ： A111008611

胡   鑫 (总 体路线)

刘   智 (桥 梁、涵洞 ) 杨光年(工程造价)

姚   希 (结构)

齐 典 永 (路 基、路面 ) 杨   亮 (安 全设施)

邓宣昀(建筑) 张程玮(机电)

有    效    期 ： 2023 年 12 月 22 日至 2028 年 12 月 22 日

郝小旋(给排水)              高   崇 (暖通)

刘志清(建筑地勘)           高   鑫（路面养护）

项目主管总经理：

项 目 负 责 人 ：

参  加  人  员  ：

项 目 副 负 责 人 ：

杨辉、吴松、刘博祥、张宇萱、张敏、童菲、谢丹妮、 常宪刚、张程玮、雍沁、栾尧正 、张雷慧、胡雨冬、

项 目 主 管 总 工 ：

冯彪、姜振天

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高 崇 |  | 工程师 | 暖通分项负责人、一审 |
|  | 刘志清 | 分公司副总工程师 | 高级工程师 | 建筑地勘分项负责人、一审 |
|  | 杨辉 |  | 工程师 | 桥梁涵洞设计、复核 |
|  | 吴松 |  | 工程师 | 路基路面设计、复核 |
|  |  |  | 助理工程师 | 桥梁涵洞设计、复核 |
|  |  |  | 工程师 | 工程造价设计、复核 |
|  |  |  | 助理工程师 | 建筑设计、复核 |
|  | 童菲 |  | 工程师 | 建筑设计、复核 |
| 33 | 谢丹妮 |  | 高级工程师 | 结构设计、复核 |
| 34 |  |  | 高级工程师 | 结构设计、复核 |
|  |  |  | 助理工程师 | 建筑地勘设计、复核 |
|  |  |  | 工程师 | 建筑地勘设计、复核 |
|  |  |  | 工程师 | 路基路面设计、复核 |
|  | 胡雨冬 |  | 助理工程师 | 路基路面设计、复核 |
|  | 冯彪 |  | 助理工程师 | 路基路面设计、复核 |
|  | 姜振天 |  | 工程师 | 路基路面设计、复核 |

|  | 姓名 | 职务 | 职称 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 吴重男 | 公司副总经理 | 正高职高级工程师 | 主管总经理 |
|  | 马占伏 | 公司副总工程师 | 正高职高级工程师 | 总体二审 |
| 3 | 马思明 | 分公司总工程师 | 正高职高级工程师 | 项目主管总工、路基路面二审 |
| 4 | 宋思哲 | 分公司副总工程师 | 正高职高级工程师 | 安全设施二审 |
|  | 杨伟 | 分公司咨询审核部主任 | 高级工程师 | 项目负责人、路线、互通二审 |
|  | 齐典永 | 分公司主任工程师 | 高级工程师 | 项目副负责人、路基路面分项负责人、 一审 |
|  | 裴金辉 | 分公司副总工程师 | 正高职高级工程师 | 桥梁涵洞二审 |
|  | 余东 | 分公司综合业务部经理 | 工程师 | 工程造价二审 |
|  | 罗莉 |  | 高级工程师 | 建筑二审 |
|  | 范辉松 | 建筑设计部首席咨询设计师 | 高级工程师 | 结构二审 |
|  | 赵海涛 | 机电设计部副主任 | 高级工程师 | 机电二审 |
|  | 晋存田 | 综合业务部总工程师 | 高级工程师 | 给排水二审 |
|  | 韩晓阳 | 综合业务部主任工程师 | 高级工程师 | 暖通二审 |
|  | 吴胜仓 | 分公司岩土试验室经理 | 高级工程师 | 建筑地质勘察二审 |
|  | 李龙 | 分公司副总经理 | 高级工程师 | 路面养护二审 |
|  | 胡鑫 |  | 工程师 | 总体路线分项负责人、一审 |
|  | 刘智 | 分公司主任工程师 | 高级工程师 | 桥梁涵洞分项负责人、一审 |
|  | 杨亮 | 分公司资深专家 | 高级工程师 | 安全设施分项负责人、一审 |
|  |  |  |  | 工程造价分项负责人、一审 |
|  |  | 建筑设计部首席咨询设计师 | 高级工程师 | 建筑分项负责人、一审 |
|  |  |  | 高级工程师 | 结构分项负责人、一审 |
|  | 张程玮 |  | 高级工程师 | 机电分项负责人、一审 |
| 23 | 郝小旋 |  | 高级工程师 | 给排水分项负责人、一审 |
| 24 | 高鑫 | 分公司道路检测维护部经理 | 高级工程师 | 路面养护分项负责人、一审 |

# 说 明 书

一．项目概况

根据宁夏交通科学研究所有限公司宁夏交投高路公司 2022-2025 年高速公路养护项目设计施 工总承包项目经理部下发的第 ZBRW-YC-2025-xx 号《关于下达银川事业部施工任务的通知》， 其 中银川事业部下发的编号为 2024-YCSYB-QH-2-xx 号日常养护任务单中涉及 G2012 线定武高速 K61～K105 共计 18 座桥梁的桥台混凝土表面修补及防腐处理。

二．设计依据及规范

2.1 本次设计任务依据

1）《宁夏交投高速公路管理有限公司 2022-2025 年高速公路养护项目设计施工总承包合同》

2）由宁夏交通科学研究所有限公司宁夏交投高路公司 2022-2025 年高速公路养护项目设计 施工总承包项目经理部下发的《关于下达银川事业部施工任务的通知》（ZBRW-YC-2025-xx）

2.2 设计采用的技术标准与规范

1)《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）；

2)《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）；

3)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG 3362-2018）； 4)《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）；

5)《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）；

6)《公路桥梁加固设计规范》（JTG/T J22-2008）；

7)《公路桥梁加固施工技术规范》（JTG/T J23-2008）； 8)《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650—2020）；

9)《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）；

10)《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）；

11）国家及交通部颁布的其他设计标准、规范、规程。

三．主要病害现状

经现场调查 G2012 线定武高速 K61～K105 共计 18 座桥梁，桥梁形式均为 1×8m、1×10m、1 ×13m 和 1×16m 空心板桥，桥台病害情况类似，主要为：桥台混凝土表面渗水析白，局部破损、

麻面。

图 3-1 桥台混凝土表面现状

四．病害处治方案

桥台混凝土表面渗水析白，局部破损、麻面处治方案：对桥台局部破损麻面处凿除松散混凝 土，再用环氧砂浆填充补平；对台帽、台身全表面整体磨平、吹净后再喷涂防腐漆。

五．主要材料

（1）采用的防腐漆应为正规厂家出厂，并附有检验合格证。

（2）混凝土修补采用环氧砂浆，其质量及性能应满足下表各项指标要求。

表4.1 混凝土修补环氧砂浆性能指标

| 检验项目 | 劈裂抗拉强度 （MPa） | 正拉粘接强度 （MPa） | 抗折强度 （MPa） | 抗压强度 （MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修补型 | ≥5.5 | ≥10 | ≥9 | ≥45 |

六. 混凝土缺陷及外露钢筋处理施工工艺及注意事项

6.1 混凝土缺陷的处理

（1）表面处理

利用人工凿除的方法将缺陷周围的松散混凝土予以清除，露出新鲜混凝土，并将混凝土表面 清理干净，要求做到无水湿、无污渍及灰尘。

（2）缺陷修复

a、为了使新增部分的砂浆能与老混凝土良好地结合，在修补之前应首先在待修补混凝土缺 陷表面涂一层环氧浆液，其涂刷厚度以不超过 1mm 为宜，且应涂刷均匀，涂刷时可采用人工涂刷 或喷枪喷射。对于已涂刷浆液的表面应注意防护，严禁杂物、灰尘落入其上。

b、浆液涂刷完成后，须间隔一定时间，等浆液中的气泡消除后方可涂抹环氧砂浆或浇筑环 氧混凝土，时间间隔一般为 30～60 分钟。

c、当破损面积较小时应采用环氧砂浆进行修补，为避免修补过程中砂浆流淌或脱落，涂抹 时宜分层进行，每层的厚度以 0.5～1.5cm 为宜。

d、当破损面积很大时应采用环氧混凝土进行修补，其施工工艺与普通混凝土基本相同。

6.2 外露钢筋的处理

（1）凿除结构表面松脆、剥离等已损坏的部分混凝土；

（2）利用人工除锈的方式对锈蚀钢筋进行除锈，对钢筋进行腐蚀处治；

（3）清除老混凝土表面上的灰尘以使其保持清洁；

（4）在损坏的混凝土表面涂上环氧胶液等粘结剂；

（5）利用环氧砂浆对混凝土缺陷部位进行修补。

七．工程费用

7.1 编制依据

7.1.1 宁夏交投高速公路管理有限公司 2022-2025 年高速公路养护项目设计施工总承包合 同文件；

7.1.2 宁夏回族自治区地方标准 DB64T 1827-2022《宁夏普通国省干线公路养护预算编制办 法》；

7.1.3 宁夏回族自治区地方标准 DB64T 1828-2022《宁夏普通国省干线公路养护预算定额》；

7.1.4 宁夏交投高速公路管理有限公司 2023 年高速日常养护费用清单。

7.2 费用计算表

本项目计算费用详见后附计算表。

# 目    录

第 1 页    共 1 页

| 序号 | 图 名 | 图 号 | 页 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 说明书 |  | 2 |
| 2 | 附件：任务单 |  | 1 |
| 3 | 桥梁维修工程数量表 | S4-1 | 1 |
| 4 | 混凝土破损、露筋修补示意图 | S4-2 | 1 |
| 5 | 台帽、台身防腐设计图 | S4-3 | 1 |

数               序号                     图

宁夏交投高速公路管理有限公司2022-2025年高速公路养护项目（2025年） 日常养护-银川事业部 第二季度G2012线定武高速桥梁下部结构防腐处理

|  | 名 | 图 号 | 页 数 |
| --- | --- | --- | --- |

# 桥梁维修工程数量表

宁夏交投高速公路管理有限公司2022-2025年高速公路养护项目（2025年） 日常养护-银川事业部 第二季度 G2012线定武高速桥梁下部结构防腐处理

第 1 页   共 1 页     S4-1

| 序号 | 桥梁名称 | 桥梁桩号 | 跨径组合（m） | 桥宽（m） | 桥梁全长 （m） | 桥台混凝土表面破损修复 |  |  | 桥台混凝土表面防腐处理 |  |  | 钢管脚手架 高8m以内 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 人工凿毛 | 表面吹净 | 环氧砂浆 (2cm) | 磨平 | 表面吹净 | 水泥混凝土表面喷漆 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |  |
| 1 | 风电园1#左桥 | K104+847 | 1*8 | 13.00 | 15.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 105.60 | 105.60 | 105.60 | 20.25 |  |
| 2 | 风电园1#右桥 | K104+846 | 1*8 | 13.00 | 15.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 105.60 | 105.60 | 105.60 | 20.25 |  |
| 3 | 奥运标志西左桥 | K94+658 | 1*8 | 13.00 | 8.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 20.25 |  |
| 4 | 奥运标志西右桥 | K94+657 | 1*8 | 13.00 | 8.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 98.76 | 98.76 | 98.76 | 20.25 |  |
| 5 | 马儿庄西左桥 | K88+730 | 1*8 | 13.00 | 8.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 110.25 | 110.25 | 110.25 | 20.25 |  |
| 6 | 马儿庄西右桥 | K88+740 | 1*8 | 13.00 | 8.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 110.25 | 110.25 | 110.25 | 20.25 |  |
| 7 | 马儿庄东左桥 | K80+638 | 1*13 | 13.00 | 18.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 122.20 | 122.20 | 122.20 | 20.25 |  |
| 8 | 马儿庄东右桥 | K80+634 | 1*13 | 13.00 | 18.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 122.20 | 122.20 | 122.20 | 20.25 |  |
| 9 | 望峰台4#左桥 | K74+915 | 1*13 | 13.00 | 20.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 187.20 | 187.20 | 187.20 | 30.30 |  |
| 10 | 望峰台4#右桥 | K74+935 | 1*13 | 13.00 | 20.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 187.20 | 187.20 | 187.20 | 30.30 |  |
| 11 | 望峰台3#左桥 | K72+123 | 1*8 | 13.00 | 13.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 106.20 | 106.20 | 106.20 | 20.25 |  |
| 12 | 望峰台3#右桥 | K72+112 | 1*8 | 13.00 | 13.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 106.20 | 106.20 | 106.20 | 20.25 |  |
| 13 | 望峰台2#左桥 | K70+407 | 1*8 | 13.00 | 13.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.20 | 100.20 | 100.20 | 20.25 |  |
| 14 | 望峰台2#右桥 | K70+386 | 1*8 | 13.00 | 13.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.20 | 100.20 | 100.20 | 20.25 |  |
| 15 | 望峰台1#左桥 | K69+208 | 1*10 | 13.00 | 15.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 20.25 |  |
| 16 | 望峰台1#右桥 | K69+227 | 1*10 | 13.00 | 15.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 20.25 |  |
| 17 | 沙海绿洲西7#左通道桥 | K61+645 | 1*16 | 13.00 | 21.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 188.40 | 188.40 | 188.40 | 28.73 |  |
| 18 | 沙海绿洲西7#右通道桥 | K61+680 | 1*16 | 13.00 | 21.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 188.40 | 188.40 | 188.40 | 28.73 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 2283.62 | 2283.62 | 2283.62 | 401.56 |  |

编制：

复核：

审核：

# CCCC HIGHWAY CONSULTANTS CO.,LTD.

| . CCCC HIGHWAY CONSULTANTS CO.,LTD |  |
| --- | --- |