# 送审稿 宁夏交投高速公路管理有限公司 2022-2025 年高速公路养护项 目（2025 年）

# 日常养护-银川事业部 G2012 定武高速 K0+000-K13+898 段路面病害处治

# 施 工 图 设 计

第 一 册  共 一 册

# 中交公路规划设计院有限公司 二〇二五年五月

22577-SS-X-01-202505

# 宁夏交投高速公路管理有限公司2022-2025 年高速公路养护项目

# 施 工 图 设 计

项  目  二  审  ：

主 办 单 位 ： 中交公路规划设计院有限公司

证书资信等级： 工程设计综合资质甲级

发  证  机  关 ： 中 华 人 民共 和国住 房 和城 乡 建 设 部

分 项 负 责 人 ：

证  书  编  号 ： A111008611

胡   鑫 (总 体 路 线 )

刘   智 (桥 梁 、 涵 洞 ) 杨 光 年 (工 程 造 价 )

姚   希 (结 构 )

齐 典 永 (路 基 、 路 面 ) 杨   亮 (安 全 设 施 )

邓 宣 昀 (建 筑 ) 张 程 玮 (机 电 )

有    效    期 ： 2023 年 12 月 22 日至 2028 年 12 月 22 日

项目主管总经理： 项 目 负 责 人 ： 项 目 副 负 责 人 ： 项 目 主 管 总 工 ：

郝 小 旋 (给 排 水 )              高   崇 (暖 通 )

刘 志 清 (建 筑 地 勘 )           高   鑫 （ 路 面 养 护）

参  加  人  员  ：

杨辉 、 吴松 、 刘博祥 、 张宇萱 、 张敏 、 童菲 、 谢丹妮 、 常 宪刚 、 张 程 玮 、 雍 沁 、 栾 尧 正 、 张 雷 慧 、 胡 雨 冬 、

冯彪 、 姜振天

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职称 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高 崇 |  | 工程师 | 暖通分项负责人、一审 |
|  | 刘志清 | 分公司副总工程师 | 高级工程师 | 建筑地勘分项负责人、一审 |
|  | 杨辉 |  | 工程师 | 桥梁涵洞设计、复核 |
|  | 吴松 |  | 工程师 | 路基路面设计、复核 |
|  |  |  | 助理工程师 | 桥梁涵洞设计、复核 |
|  |  |  | 工程师 | 工程造价设计、复核 |
|  |  |  | 助理工程师 | 建筑设计、复核 |
|  | 童菲 |  | 工程师 | 建筑设计、复核 |
| 33 | 谢丹妮 |  | 高级工程师 | 结构设计、复核 |
| 34 |  |  | 高级工程师 | 结构设计、复核 |
|  |  |  | 助理工程师 | 建筑地勘设计、复核 |
|  |  |  | 工程师 | 建筑地勘设计、复核 |
|  |  |  | 工程师 | 路基路面设计、复核 |
|  | 胡雨冬 |  | 助理工程师 | 路基路面设计、复核 |
|  | 冯彪 |  | 助理工程师 | 路基路面设计、复核 |
|  | 姜振天 |  | 工程师 | 路基路面设计、复核 |

|  | 姓名 | 职务 | 职称 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 吴重男 | 公司副总经理 | 正高职高级工程师 | 主管总经理 |
|  | 马占伏 | 公司副总工程师 | 正高职高级工程师 | 总体二审 |
| 3 | 马思明 | 分公司总工程师 | 正高职高级工程师 | 项目主管总工、路基路面二审 |
| 4 | 宋思哲 | 分公司副总工程师 | 正高职高级工程师 | 安全设施二审 |
|  | 杨伟 | 分公司咨询审核部主任 | 高级工程师 | 项目负责人、路线、互通二审 |
|  | 齐典永 | 分公司主任工程师 | 高级工程师 | 项目副负责人、路基路面分项负责人、 一审 |
|  | 裴金辉 | 分公司副总工程师 | 正高职高级工程师 | 桥梁涵洞二审 |
|  | 余东 | 分公司综合业务部经理 | 工程师 | 工程造价二审 |
|  | 罗莉 |  | 高级工程师 | 建筑二审 |
|  | 范辉松 | 建筑设计部首席咨询设计师 | 高级工程师 | 结构二审 |
|  | 赵海涛 | 机电设计部副主任 | 高级工程师 | 机电二审 |
|  | 晋存田 | 综合业务部总工程师 | 高级工程师 | 给排水二审 |
|  | 韩晓阳 | 综合业务部主任工程师 | 高级工程师 | 暖通二审 |
|  | 吴胜仓 | 分公司岩土试验室经理 | 高级工程师 | 建筑地质勘察二审 |
|  | 李龙 | 分公司副总经理 | 高级工程师 | 路面养护二审 |
|  | 胡鑫 |  | 工程师 | 总体路线分项负责人、一审 |
|  | 刘智 | 分公司主任工程师 | 高级工程师 | 桥梁涵洞分项负责人、一审 |
|  | 杨亮 | 分公司资深专家 | 高级工程师 | 安全设施分项负责人、一审 |
|  |  |  |  | 工程造价分项负责人、一审 |
|  |  | 建筑设计部首席咨询设计师 | 高级工程师 | 建筑分项负责人、一审 |
|  |  |  | 高级工程师 | 结构分项负责人、一审 |
|  | 张程玮 |  | 高级工程师 | 机电分项负责人、一审 |
| 23 | 郝小旋 |  | 高级工程师 | 给排水分项负责人、一审 |
| 24 | 高鑫 | 分公司道路检测维护部经理 | 高级工程师 | 路面养护分项负责人、一审 |

本   册   目   录

第 1 页  共 1 页

| 序 号 | 图 名 | 图 号 | 页 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 说明书 |  | 12 |
| 2 | 路面病害处理工程数量表 | S3-1 | 2 |
| 3 | 路面病害处治设计图（一） | S3-2-1 | 1 |
| 4 | 路面病害处治设计图（二） | S3-2-2 | 1 |

宁夏交投高速公路管理有限公司2022-2025年高速公路养护项目（2025年） 日常养护-银川事业部G2012定武高速K0+000-K13+898段路面病害处治

| 序 号 | 图 名 | 图 号 | 页 数 |
| --- | --- | --- | --- |

# 说 明 书

## 1 概述

## 1．1 项目概况

根据宁夏交通科学研究所有限公司宁夏交投高路公司2022-2025 年高速公路养护项目设计施 工总承包项目经理部第 ZBRW-YC-2025-012 号《关于下达银川事业部设计、施工任务的通知》中 关于银川事业部下发的编号为 2025-YCSYB-LM-02-01 号日常养护任务单，本次养护任务主要为 对 G2012 线定武高速太阳山连接线行车道坑槽、车辙进行铣刨重铺，通过处治病害提高公路技 术状况指标，延长道路的使用寿命。

G2012 定武高速 K0+000-K13+898 段路面病害处治，现状路段交通量大，交通组成中主要为 重载货运车辆，现状路面在多年的行车荷载作用下产生了不同类型不同形式的路面病害，病害主 要类型为变形类病害、破损类病害、裂缝类病害。变形类病害形式主要为路面车辙及沉陷病害， 车辙病害多位于纵坡较大路段的行车道，按车辙深度划分存在轻度车辙和重度车辙；沉陷病害主 要集中在路面及涵洞顶面。破损类病害形式主要表现为面层松散骨料脱落及局部坑槽。裂缝类病 害表现形式主要为基层反射裂缝导致的横向裂缝及沿裂缝处唧浆、破碎带病害。裂缝类、破损类 病害均位于车辙病害路段。现状路面病害存在一定的行车安全隐患，且病害仍处在不断发育阶 段，影响行车舒适性和安全性。因此为提高路面安全通行性能，及时处治沥青路面病害，防止 病害进一步扩大贯通的同时保证行车舒适性，银川事业部拟对所管养路段的路面车辙、裂缝及 破损病害进行日常养护维修。

## 1.2 原道路技术标准

本次设计 G2012 线定武高速太阳山连接线路段为双向两车道公路技术标准，G2012 线定武高 速太阳山连接线设计速度为 60km/h。路基宽度 16.5m，路面宽度 15.0m。

G2012 线定武高速太阳山连接线路段路面结构层组合形式如下：4cmAC-13C 细粒式 SBS 改性 沥青混凝土上面层+6cmAC-16C 中粒式 SBS 改性沥青混凝土下面层。

项目所在区域按照《中华人民共和国公路自然区划图》划分，G2012 线定武高速太阳山连接

线为Ⅵ1a。

## 1.3．设计依据及规范

（1）《宁夏交投高速公路管理有限公司2023-2025 年高速公路养护项目设计施工总承包合

同》；

（2）宁夏交通科学研究所有限公司宁夏交投高路公司2022-2025 年高速公路养护项目设计 施工总承包项目经理部发 2025-YCSYB-LM-02-01 号任务通知单；

（3）宁夏交投高速公路管理有限公司下发的相关文件要求；

（4）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

（5）《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）；

（6）《公路沥青路面养护设计规范》（JTG 5421-2018）；

（7）《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142-2019）；

（8）《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）；

（9）《公路养护技术标准》（JTG 5110—2023）；

（10）《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）；

（11）《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）；

（12）《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1-2017）；

（13）《道路交通标志和标线》(GB5768)；

（14）《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）；

（15）《公路养护工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG 5220—2020）；

（16）《路面标线涂料》（JT/T 280-2004）；

（17）《道路交通标志和标线 第 4 部分：作业区》（GB 5768.4-2017）；

（18）国家及交通部颁布的其他设计标准、规范、规程；

## 1.4 测设过程及内容

在收到项目相关任务单后，项目组立即委派片区负责人员同建设单位高路公司银川事业部相

关管理人员进行沟通确认并一同前往项目所在地进行现场勘察测量，对涉及路段内的路面病害进 行逐一判断分析，确定病害位置、严重程度及处治规模并提出具有针对性的病害处治方案。

# 2.路面病害处治

## 2.1 既有道路病害调查及成因分析

本次设计调查的路段路面病害类型主要为变形类病害、破损类病害、裂缝类病害。现状沥青 路面变形类病害主要表现形式为路面车辙病害。路面车辙病害多发生于纵坡较大路段的行车道 内，其形成的主要原因为路面面层混合料高温稳定性不足，在连续高温季节及重载交通等综合工 况下造成面层沥青混合料发生横向蠕变位移，形成轮迹带车辙，轮迹带间拥包鼓起。

破损类病害形式主要为路面磨损，局部松散，部分已发展成小坑槽。其形成的主要原因为面 层混合料在多年的行车疲劳荷载作用下，表面层沥青黏附性下降，导致骨料粘结性降低，骨料 磨损掉落导致行车道松散坑槽病害。破损类病害与车辙类病害在同一段落同步发展加速了路面 损坏变形。为防止病害进一步扩大蔓延，本次日常养护设计对此类型路段进行日常养护维修，确 保沥青路面的正常使用性能。

### 图 2-1 太阳山连接线路面病害照片

## 2.2 处治方案

（1）车辙、局部龟裂、坑槽病害处治方案

对于面层轻度车辙、松散、坑槽病害处，结合《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142-

2019）中相关要求，本次设计对原旧路上面层铣刨后，对下面层重度裂缝灌缝加抗裂贴处理之

后，沿开挖底面及侧面涂刷撒布粘层油后加铺 4cmAC-13C 细粒式 SBS 改性沥青混凝土上面层，贴 缝带封闭接缝，最后恢复路侧标线。

### 图 2-2 车辙、局部龟裂、坑槽病害处治设计图

（2）路面沉陷病害处治方案

根据《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142-2019）中相关要求，沥青路面沉陷病害可 采用开挖面层后清理下承层，打扫干净并喷洒粘层沥青，在侧壁涂覆乳化沥青后，分层重铺沥青 面层及调平层。本次设计路面沉陷路段沿病害范围开槽铣刨旧路上面层后，按照沉陷深度对沉陷 部位采用 AC-20 中粒式 SBS 改性沥青混凝土进行调平，调平后加铺 AC-13C 细粒式 SBS 改性沥青 混凝土上面层并恢复标线。

### 图 2-3 路面沉陷病害处理设计图

# 3  材料技术要求

（1）沥青

本次设计采用的沥青混合料有 AC-13C 细粒式 SBS 改性沥青混凝土、AC-20C 中粒式 SBS 改性 沥青混凝土，基质沥青混合料采用90 号 A 级沥青，沥青混凝土面层之间须喷洒粘层油，粘层采 用 PCR 型改性乳化沥青。

### 表 3-1  90 号 A 级道路沥青技术要求

| 指标 |  | 单位 | 90（A 级）沥青 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 针入度（25ºC，5s，100g） |  | (0.1mm) | 80-100 | T0604 |
| 针入度指数PI |  |  | -1.5—+1.0 | T0604 |
| 软化点（R＆B），不小于 |  | (ºC) | 44 | T0606 |
| 60ºC 动力粘度试验，不小于 |  | （Pa.s） | 140 | T0620 |
| 10ºC 延度，不小于 |  | （cm） | 30 | T0605 |
| 15ºC 延度，不小于 |  | （cm） | 100 | T0605 |
| 闪点，不小于 |  | (ºC) | 245 | T0611 |
| 含蜡量（蒸馏法），不大于 |  | （%） | 2.2 | T0615 |
| 密度（15ºC） |  | （g/m3） | 实测记录 | T0603 |
| 溶解度，不小于 |  | （%） | 99.5 | T0607 |
| TFOT（或 RTFOT）后残 留物 | 质量变化，不大于 | 不大于（%） | ±0.8 | T0610 |
|  | 针入度变化，不小于 | 不小于（%） | 57 | T0604 |
|  | 延度（10ºC） | 不小于（cm） | 8 | T0605 |

### 表 3-2  SBS ( Ⅰ-C 类）改性沥青技术要求

| 指 标 |  | 单位 | 质量要求 | 实验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 针入度（25℃ , 100，5s） |  | 0.1mm | 60～80 | T0604 |
| 针入度指数PI，不小于 |  | - | -0.4 | T0604 |
| 延度（5cm/min,5℃) , 不小于 |  | cm | 30 | T0605 |
| 软化点 TR&B，不小于 |  | ℃ | 55 | T0606 |
| 运动粘度(135℃)，不大于 |  | Pa.S | 3 | T0625 |
| 闪点，不小于 |  | ℃ | 230 | T0611 |
| 溶解度，不小于 |  | % | 99 | T0607 |
| 弹性恢复25℃, 不小于 |  | % | 65 | T0662 |
| 粘韧性，不小于 |  | N ·m |  | T0624 |
| 韧性，不小于 |  | N ·m | - | T0624 |
| 贮存稳定性离析，48h 软化点差，不大于 |  | ℃ | 2.5 | T0661 |
| TFOT（或 RTFOT）后残 留物 | 质量变化，不大于 | % | ±0.1 | T0610 |
|  | 针入度比(25℃)，不小于 | % | 60 | T0604 |
|  | 延度(5℃)，不小于 | cm | 20 | T0661 |

### 表 3-3  PCR 乳化沥青沥青技术要求

| 检测指标 | 单位 | PC-3 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 破乳速度 |  | 快裂 | T0658 |
| 粒子电荷 |  | 阳离子（+） | T0653 |
| 筛上残留物（1.18mm）不大于 | （%） | 0.1 | T0652 |

| 粘度 | 恩格拉粘度计 E25 |  | 1-10 | T0622 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 道路标准粘度计 C25.3 | s | 8-25 | T0621 |
| 蒸发残留物 | 残留分含量，不小于 | （%） | 50 | T0651 |
|  | 溶解度，不小于 | （%） | 97.5 | T0607 |
|  | 针入度（25℃) | （dmm） | 40-120 | T0604 |
|  | 软化点，不小于 | (℃) | 50 | T0606 |
|  | 延度（15℃) 不小于 | （cm） | 20 | T0605 |
| 与粗集料的粘附性，裹附面积，不小于 |  |  | 2/3 | T0654 |
| 常温储存稳定性 | 1d，不小于 | （%） | 1 | T0655 |
|  | 5d，不小于 | （%） | 5 | T0655 |

（2）细集料

沥青面层用细集料应该洁净、干燥、无风化、无杂质，并有适当的颗粒级配，其质量应符合

表 3-4 的要求。

### 表 3-4  沥青面层用细集料质量技术要求

| 指 标 |  | 高速公路 |
| --- | --- | --- |
| 表观相对密度 | 不小于（t/m3） | 2.50 |
| 坚固性（＞0.3mm 部分） | 不小于（%） | 12 |
| 含泥量（<0.075mm 含量） | 不大于（%） | 3 |
| 砂当量 | 不小于（%） | 60 |
| 亚甲蓝值 | 不大于（g/kg） | 25 |
| 棱角性（流动时间） | 不小于（s） | 30 |

面层用细集料用应采用专用的制砂机制造的机制砂，同时必须安装有效除尘装置，级配应符 合表 3-5 中 S16 的要求。

### 表 3-5 沥青混合料用机制砂规格

| 规格 | 公称粒径 | 通过下列筛孔（mm）的质量百分率（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| S16 | 0-3 |  | 100 | 80-100 | 50-80 | 25-60 | 8-45 | 0-25 | 0-15 |

（3）粗集料

沥青面层用粗集料应该洁净、干燥、表面粗糙。粗集料的质量应符合表 3-6 的要求。

### 表 3-6  沥青面层用粗集料质量技术要求

| 指 标 |  | 高速公路 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 层位 |  | 表面层 | 其他层次 |
| 石料压碎值 | 不大于（%） | 22 | 23 |
| 洛杉矶磨耗损失 | 不大于（%） | 25 | 25 |
| 表观相对密度 | 不小于（t/m3） | 2.60 | 2.50 |

| 指 标 |  | 高速公路 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 吸水率 | 不大于（%） | 2.0 | 2.0 |
| 坚固性 | 不大于（%） | 8 | 8 |
| 与沥青的粘附性 | 不小于（级） | 4 | 4 |
| 针片状颗粒含量 | 不大于（%） | 13 | 16 |
| 水洗法<0.075mm 颗粒含量 | 不大于（%） | 1 | 1 |
| 软石含量 | 不大于（%） | 3 | 4 |
| 磨光值 PSV | 不小于（%） | 40 |  |
| 母岩饱水抗压强度 | 不低于（Mpa） | 80 |  |

（4）矿粉

沥青面层用矿粉要求干燥、洁净、能自由的从矿粉仓流出，其质量应符合表 3-7 的要求。

### 表 3-7 沥青面层用矿粉质量技术要求

| 指 标 |  |  | 高速公路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表观密度 |  | 不小于（t/m3） | 2.50 |
| 含水量 |  | 不大于（%） | 1 |
| 粒度范围 | <0.6mm | （%） | 100 |
|  | <0.15mm | （%） | 90～100 |
|  | <0.075mm | （%） | 75～100 |
| 外 观 |  |  | 无团粒结块 |
| 亲水系数 |  |  | ＜1 |
| 塑性指数 |  | （%） | ＜4 |

## 3.2  混合料技术要求

路面施工必须执行《公路沥青路面施工技术规范》JTJ F40－2004 的规定，沥青混凝土混合 料矿料级配及沥青稳定碎石矿料级配须满足表 3-8 的要求。

AC-13C 细粒式 SBS 改性沥青混凝土关键筛孔 2.36mm 通过率小于 40%。

AC-20C 中粒式 SBS 改性沥青混凝土关键筛孔 4.75mm 通过率小于 45%。

### 表 3-8  沥青混凝土及沥青稳定碎石混合料矿料级配

| 级配 类型 | 通过下列方筛孔的质量百分率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 31.5 | 26.5 | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
| AC－13C |  |  |  |  | 100 | 90-100 | 68-85 | 38-68 | 24-50 | 15-38 | 10-28 | 7-20 | 5-15 | 4-8 |
| AC－20C |  |  | 100 | 90-100 | 78-92 | 62-80 | 50-72 | 26-56 | 16-44 | 12-33 | 8-24 | 5-17 | 4-13 | 3-7 |

面层沥青混合料应进行马歇尔试验，本项目中路段位于夏热冬寒半干区（2-2-3 区），均属 于重交通等级，沥青混合料应具有良好的水稳定性、热稳定性及抗低温破坏变形的性能，通过浸 水马歇尔试验、冻融劈裂试验检验沥青混合料的水稳定性指标，通过沥青混合料车辙试验的动稳 定度检验热混合料的稳定性，通过低温弯曲试验的破坏应变检验混合料的低温性能。具体指标必

须满足表 3-9、表 3-10 的要求。

### 表 3-9  热拌沥青混凝土马歇尔试验技术指标

| 试验指标 | 单位 |  |  | 高速公路 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 击实次数（双面） | 次 |  |  | 75 |  |  |  |
| 试件尺寸 | mm |  |  | Φ101.6mm×63.5mm |  |  |  |
| 稳定度 MS 不小于 | kN |  |  | 8 |  |  |  |
| 流值 FL | mm |  |  | 2-4.0 |  |  |  |
| 设计空隙率 V | % |  |  | 3-6 |  |  |  |
| 矿料间隙率 VMA(%) 不小于 | 相应于以下公称最大粒径(mm)的 VMA 及 VFA 技术要求(%) |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计空隙（%） | 26.5 | 19 | 16 | 13.2 | 9.5 | 4.75 |
|  | 3 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 16 |
|  | 4 | 12 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 17 |
|  | 5 | 13 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 18 |
|  | 6 | 14 | 15 | 15.5 | 16 | 17 | 19 |
| 沥青饱和度 VFA(%) |  | 65-75 |  |  |  |  |  |

表 3-10  沥青混合料水稳定性检验、车辙试验动稳定度及低温弯曲试验技术要求

| 气候条件与技术指标 | 相应气候分区的技术要求 |
| --- | --- |
| 年降雨量（mm） 及气候分区 | 500-1000 |
|  | 3.半干区 |
| 浸水马歇尔试验残留稳定度（%），不小于 |  |
| 改性沥青混合料 | 80 |
| 冻融劈裂试验的残留稳定度（%），不小于 |  |
| 改性沥青混合料 | 75 |
| 气候条件与技术指标 | 相应气候分区所要求的动稳定度（次/mm） |
| 七月平均最高气温 (℃) 及气候分区 | 20～30 |
|  | 2.夏热区 |
|  | 2－2 |

| 改性沥青混合料 | 2400 |
| --- | --- |
| 气候条件与技术指标 | 相应气候分区所要求的破坏应变 ( μ ε ) |
| 年极端最低气温 (℃) 及气候分区 | -21.5－-37.0 |
|  | 2.冬寒区 |
|  | 2－2 |
| 改性沥青混合料 | 2800 |

本项目加铺混合料为密集配沥青混合料，铺筑完成后渗水系数应不大于 120ml/min。

## 3.3 粘层油、贴缝带、密封胶、抗裂贴技术要求

（1）粘层油

在沥青混凝土面层之间必须设粘层油。宜在当天撒布，必须成均匀雾状，不得有洒花漏空或 成条状，也不得有堆积。喷洒粘层油后，严禁运料车外的其他车辆和行人通过。粘层油宜在当天 洒布，待乳化沥青破乳，水分蒸发完成，紧接铺筑沥青路面，确保粘层不受污染。采用快裂型改 性乳化沥青，粘层油用量应试洒确定，并符合表 3-11 要求。

### 表 3-11 沥青路面粘层材料的规格和用量表

| 沥青（升/平方米） |  |
| --- | --- |
| 材料规格 | 用量 |
| PCR | 0.6 |

（2）贴缝带技术要求 ①外观

外观平整、色泽均匀、洁净、无污染，不应有破洞、跳花、起毛、破损等；贴缝带应卷紧卷 齐，不应有缺边、掉角现象；隔离膜与下涂层黏结良好，无破损。

②宽度、厚度

公称宽度4cm，平均偏差值士 0.2，最小单值 3.7cm; 公称厚度 3mm，平均值≥3mm，最小单值>2.7mm。

③聚合物改性沥青物理性能

聚合物改性沥青的物理性能指标应符合表 3-12 规定

### 表 3-12 聚合物改性沥青的物理性能指标

| 指标内容 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 锥入度（0.1mm） | ≥30 |
| 软化点 (℃) | ≥75 |

④路用性能指标

贴缝带的路用性能指标应符合表 3-13 规定。

### 表 3-13 贴缝带的路用性能

| 指标内容 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 转弯翘曲率（%） | ≤50 |
| 碾压后的厚度（mm） | ≤2.7 |
| 黏结强度（Mpa） | ≥0.2 |
| -10℃低温温柔性 | Φ30mm，无裂纹 |
| -20℃低温温柔性 | Φ30mm，无裂纹 |
| 低温拉伸量（mm） | ≥5 |
| 黏结强度试验中，当试件出现贴缝带材料自身破坏时，不计算黏结强度，视为通过。当试件 出现界面黏结破坏时，按表中技术要求评价。 低温拉伸试验中，普通型、低温型、寒冷型和严寒型贴缝带的试验温度分别为：-10℃、- 20℃.-30℃和-40℃。 |  |

（3）密封胶

裂缝封缝、灌缝采用密封胶，密封胶成品应有出厂质量合格证书且满足《路面加热型密封 胶》（JT/T 740-2015）相关技术要求。密封胶分为高温型、普通型、低温型、寒冷型和严寒型 5 类，分别适用于最低温不低于 0℃、-10℃、-20℃、-30℃和-40℃的地区。结合宁夏回族自治 区历史气候资料，建议采用寒冷型密封胶。密封胶应符合表 3-14 的技术要求。

### 表 3-14 密封胶质量技术要求

| 序号 | 性能指标 | 单位 | 高温型 | 普通型 | 低温型 | 寒冷型 | 严寒型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锥入度 | 0.1mm | ≤70 | 50～90 | 70～110 | 90～150 | 120～180 |
| 2 | 软化点 | ℃ | ≥90 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥70 |
| 3 | 流动值 | mm | ≤3 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | - |
| 4 | 弹性恢复 率 | % | 30～70 | 30～70 | 30～70 | 30～70 | 30～70 |
| 5 | 低温拉升 |  | 0℃ , 25% , 3 次循环，通过 | -10℃ , 50% , 3 次循环，通过 | -20℃ , 10% , 3 次循环，通过 | -30℃ , 150% , 3 次循环，通过 | -40℃ , 200% , 3 次循环，通过 |
| 25％、50％、100％、150％、200％的拉伸量分别为 3.75mm、7.5mm、15mm、22.5mm 和 30mm |  |  |  |  |  |  |  |

（4）抗裂贴技术要求

抗裂贴是由工程纤维机织物为表面增强层，工程纤维毡为胎基，聚合物改性沥青为上下浸渍

涂层，聚酯膜为底面隔离膜，经复合而成的具有自粘、防水与抗裂作用的卷状材料。成品符合出 厂质量合格证书技术要求且满足《沥青加铺层用聚合物改性沥青抗裂贴》（JT/T 971-2015）相

关技术要求。

### 表 3-15  抗裂贴宽度、厚度及单位面积质量技术要求

| 项目 |  | 要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 规格（公称厚度（mm） |  | 2 | 3 |
| 宽度偏差（cm） |  | ±1.0 | ±1.0 |
| 厚度 | 平均值（mm） | ≥2.0 | ≥3.0 |
|  | 最小单值 （mm） | 1.7 | 2.7 |
| 单位面积质量（kg/ ㎡） |  | ≥2.00 | ≥2.50 |
| 注：宽度只给出了偏差，为宽度平均值与公称宽度之差。 |  |  |  |

### 表 3-16  抗裂贴性能指标技术要求

| 项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 拉伸性能 | 最大拉力（N/50mm） | ≥1400 |
|  | 最大拉力时延伸率（%） | 1.0-10.0 |
| 热老化 | 最大拉力保持率（%） | ≥70.0 |
|  | 最大拉力时延伸保持率（%） | ≥75.0 |
|  | 质量损失率（%） | ±2.0 |
|  | 尺寸变化率（%） | ±2.0 |
| 低温柔性 | -10℃ | 无裂纹 |
|  | -20℃（必要时） | 无裂纹 |
|  | -30℃（必要时） | 无裂纹 |
| 不透水性 | 30min，0.3MPa | 不透水 |

# 4、施工注意事项

## 4.1 沥青路面挖补施工注意事项

（1）沥青路面的施工必须接缝紧密、连接平顺，不得产生明显的接缝离析。当半幅施工或 因特殊原因而产生纵向冷接缝时，宜加设挡板或加设切刀切齐，也可在混合料尚未完全冷却前用 镐刨除边缘留下毛茬的方式，但不宜在冷却后采用切割机纵向切缝。高速公路的表面层横向接缝 应采用垂直的平接缝，平接缝宜趁尚未冷透时用凿岩机或人工垂直刨除端部层厚不足的部分，使 工作缝成直角连接。当采用切割机制作平接缝时，宜在铺设当天或混合料冷却但尚未结硬时进 行。刨除或切割不得损伤下层路面。切割时留下的泥水必须冲洗干净，待干燥后涂刷粘层油。铺

筑新混合料与老路面接头应使接茬软化，压路机先进行横向碾压，在纵向碾压成为一体，充分压 实，连接平顺。

（2） 自粘式贴缝带施工时首先应清洁纵、横向接缝区域的尘土、杂物，选择合适宽度的压 缝带，并将压缝带粘贴在接缝的表面人工压实，同时加力使压缝带更有效的粘贴，然后根据粘贴 长度将压缝带剪断，保证完全贴实，不渗水，使压缝带和路面形成有效的整体。

（3）铣刨的沥青面层运至附近公路养护中心或拌合站妥善保管，以备后续项目废物利用；

（4）筑路材料需在使用前进行试验，材料指标满足相应规范要求后方可使用；

（5）弃土必须按指定的弃土位置规则堆放，与周围地形协调并进行必要的绿化；

（6）沥青路面施工必须有施工组织设计、并保证合理的施工工期。沥青路面施工不得在气 温低于 10℃以及雨天、路面潮湿的情况下施工；

（7）路面所用矿粉，应采用石灰岩进行专门加工；

（8）沥青路面施工必须有施工组织设计、并保证合理的施工工期。沥青路面施工不得在气 温低于 10℃以及雨天、路面潮湿的情况下施工。

（9）铺筑改性沥青混合料应采用沥青摊铺机摊铺，在喷洒有粘层油的路面上铺筑改性沥青 混合料，宜使用履带式摊铺机。摊铺机的受料斗应涂刷薄层隔离剂或防粘结剂。

（10）铺筑改性沥青混合料时，一台摊铺机的铺筑宽度不宜超过6m-7.5m。

（11）铺筑沥青混合料时，摊铺机开工前应提前 0.4-1h 预热熨平板不低于 100℃ 。铺筑过程 中应选择熨平板的震捣或夯锤压实装置具有适宜的震动频率和振幅，以提高路面的初始压实度。 熨平板加宽连接应仔细调节至摊铺的混合料没有明显的离析痕迹。

（12）铺筑改性沥青混合料时，摊铺机必须缓慢、均匀、连续不断地摊铺，不得随意变换速 度或中途停顿，以提高平整度，减少混合料的离析。摊铺速度宜控制在 1-3m/min 的范围内。当 发现混合料出现明显的离析、波浪、裂缝、托痕时，应分析原因，予以取消。

（13）改性沥青混合料路面施工应配备足够数量的压路机，选择合理的压路机组合方式进行 初压、复压、终压（包括成型）的碾压步骤，以达到最佳碾压效果。高速公路铺筑双车道沥青路 面的压路机数量不宜少于 5 台。施工气温低、风大、碾压层薄时，压路机数量应适当增加。

（14）小面积修补不能采用摊铺机铺筑时可采用人工摊铺混合料。人工摊铺混合料应符合下

列要求：

①沥青混合料宜卸在铁板上，摊铺时应扣锹布料，不得扬锹远甩。铁锹等工具宜沾放粘结剂 或加热使用。

②边摊铺边用刮板整平，刮平时应轻重一致，控制次数，严防集料离析。

③摊铺不得中途停顿，并加快碾压。如因故不能及时碾压时，应立即停止摊铺，并对已卸下 的沥青混合料覆盖棉布保温。

④低温施工时，每次卸下的混合料应覆盖棉布保温。

（15）各项工程必须严格按设计要求和施工规范施工，确保施工质量，施工后按设计要求进 行工程验收，其它未尽事宜，请参照有关施工技术规范。

# 5、施工质量控制与验收

根据《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)等相关条文执行，路面施工质量检查与 验收按照上述相关规范或《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)相关条文执行。

## 5.1 施工质量控制

（1）原材料质量检查

在材料进场时已按“批 ”进行材料全面检查的基础上，还应在日常施工过程中根据表 7-1 的 要求进行质量检查。

（2）沥青混合料质量检查

沥青拌和厂必须根据规范要求进行质量控制，并按表 5-2 规定的项目和频度检查沥青混合料 产品的质量。

（3）沥青路面铺筑质量检查

在沥青路面施工中应根据规范要求进行铺筑质量控制，并按表 5-1 的要求进行质量检查。

### 表 5-1 施工过程中材料质量检查的项目与频度

| 材料 | 检测项目 | 检测频率 |
| --- | --- | --- |
| 粗集料 | 外观 | 随时 |
|  | 针片状颗粒含量 | 随时 |
|  | 颗粒组成(筛分) | 随时(每 2～3 天 1 次) |

|  | 压碎值 | 必要时 |
| --- | --- | --- |
|  | 磨光值 | 必要时 |
|  | 洛杉机磨耗值 | 必要时 |
|  | 含水量 | 必要时 |
| 细集料 | 颗粒组成(筛分) | 随时 |
|  | 砂当量 | 必要时 |
|  | 含水量 | 必要时 |
|  | 松方单位重 | 必要时 |
| 矿粉 | 外观 | 随时 |
|  | <0.075mm 含量 | 必要时 |
|  | 含水量 | 必要时 |
| 道路石油沥青 | 针入度 | 每 2～3 天 1 次 |
|  | 软化点 | 每 2～3 天 1 次 |
|  | 延度 | 每 2～3 天 1 次 |
|  | 含蜡量 | 必要时 |
| 改性沥青 | 针入度 | 每天 1 次 |
|  | 软化点 | 每天 1 次 |
|  | 离析试验 | 每周 1 次 |
|  | 低温延度 | 每 100t |
|  | 弹性恢复 | 每 100t |
| 乳化沥青 | 蒸发残留含量 | 每 2～3 天 1 次 |
|  | 蒸发残留物针入度 | 每 2～3 天 1 次 |
| 改性乳化沥青 | 蒸发残留物含量 | 每 2～3 天 1 次 |
|  | 蒸发残留物针入度 | 每 2～3 天 1 次 |
|  | 蒸发残留物软化点 | 每 2～3 天 1 次 |
|  | 蒸发残留物的延度 | 必要时 |

## 5.2 沥青混合料质量检查

沥青拌和厂必须根据规范要求进行质量控制，并按表 4-2 规定的项目和频度检查沥青混合料 产品的质量。

### 表 5-2 沥青混合料检查频度和质量要求

| 项目 |  | 检测频率 | 质量要求或允许偏差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合料外观 |  | 随时 | 观察集料粗细、均匀性、离析、油石 比、色泽、冒烟、有无花白料、油团等 各种现象 | 目测 |
| 拌和 温度 | 沥青、集料的加 热温度 | 逐盘检测评定 | 符合本设计要求 | 传感器自动检测、 显示并打印 |
|  | 混合料出厂温度 | 逐车检测评定 | 符合本设计要求 | T0981 |
|  |  | 逐盘测量记录，每天取平均 值评定 | 符合本设计要求 | 传感器自动检测、显示 并打印 |
| 矿料级 配及沥 青用量 | 0.075mm | 每台拌和机每天 1～2 次，以 2 个试样的平均值评定 | ±2% | T0725、T0722 抽提筛分 与标准级配比较的差 |
|  | ≤2.36 |  | ±4% |  |
|  | ≥4.75 |  | ±5% |  |
|  | 沥青用量 (油石比) |  | ±0.3% |  |
| 马歇尔试验：空隙率、 稳定度、流值 |  | 每台拌和机每天 1～2 次，以 4～6 个试样的平均值评定 | 符合本设计要求 | T0702、T0709 |
| 浸水马歇尔试验 |  | 必要时 | 符合本设计要求 | T0702、T0709 |
| 车辙试验 |  | 必要时 | 符合本设计要求 | T0719 |

## 5.3 沥青路面铺筑质量检查

在沥青路面施工中应根据规范要求进行铺筑质量控制，并按表 4-3 的要求进行质量检查。

### 表 5-3 沥青路面施工工程质量控制标准

| 项目 |  | 检测频率 | 质量要求或允许偏差 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 随时 | 表面平整密实，不得有明显轮迹、裂 缝、推挤、油斑、油包等缺陷，且无明 显离析 | 目测 |
| 接缝 |  | 随时 | 紧密平整、顺直、无跳车 | 目测 |
|  |  | 逐条缝检测评定 | 3mm | T0931 |
| 施工温度 | 摊铺温度 | 必要时 | 符合规范要求 | T0981 |
|  | 碾压温度 | 必要时 | 符合规范要求 | 插入式温度计实测 |
| 厚度 | 每一层次 | 必要时 | 厚度 50mm 以下,设计值的5% | 插入法测量松铺厚度及 压实厚度 |
|  |  |  | 厚度 50mm 以上,设计值的8% |  |
| 压实度 |  | 每 2000m2 检测一组，逐个试 件评定并计算平均值 | 实验室标准密度的 97%(98%) | T0924、T0922 |
|  |  |  | 最大理论密度的 93%(94%) |  |
|  |  |  | 试验段密度的99% |  |
| 渗水系数 |  | 1 次/200m/车道 | 100 ml/min，合格率 80% (100ml/min，合格率 90％) | T0971 |
| 平整度(最大间隙) |  | 随时 接缝处单杆评定 | 3mm(上面层)、5mm(中下面层) | T0931 |

## 5.4 施工质量验收

路面铺筑完工后，施工单位应进行自检，通过对每个评定路段进行检测与数据分析，形成全 线路面的检测结果及施工总结报告后申请交工验收。

### 表 5-4 沥青路面局部挖补的实测项目

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | 路面开挖应为矩形，轮廓线顺直，铣刨或开挖后的路槽应清理 干净，表面平整、坚实，无杂物、油污、夹层、松散、积水现 象；挖补后的路面平整密实，无泛油、松散，略高于开挖线周 围路面；挖补后的路面与周边路面连接紧密，不得有渗水现 象。 | 目测 |
| 2 | 铣刨槽几 何尺寸 （mm） | 宽度 | 不小于设计值 | 尺量：逐处检查，每处检查 2 点 |
|  |  | 深度 |  |  |
| 3 | 压实度（%） |  | ≥实验室标准密度的95% ≥最大理论密度的91% ≥试验段密度的97% （任选其中一个标准测定） | 按《公路养护工程质量检验评 定标准 第一册 土建工程》 （JTG 5220—2020） 附录 B 检查 |
| 4 | 接缝处高差 |  | +3，0 | 尺量：骑缝检测，逐处检查，每 处检查 2 点 |
| 5 | 平整度 | 最大 间隙 | ≤3.0 | 3m 直尺：逐处检查，每 5m 测 1 尺 |
| 6 | 接缝顺直度 （mm/m） |  | ≤10 | 拉线、钢直尺：逐处检查 |

注：长度小于 3m 的局部挖补不实测平整度

# 6.安全设施

## 6.1 安全设施设计内容

本次施工图设计对全线病害处治路面铣刨段标线进行恢复设计。

## 6.2 标线

### 6.2.1 设计原则

待路面施工完成后，应对原标线进行补喷恢复。其标线宽度、间距等均按设计要求进行（按 原路标线形式进行恢复），并应符合相关规范，详见标线设计图。

### 6.2.2 标线选材

标线采用施工快捷、寿命长、反光性好的热熔反光型涂料，厚度 1.8mm。

### 6.2.3 材料性能

◆涂料性能

标线采用热熔型涂料，具体性能见表 6-1 及表 6-2。

#### 表 6-1  热熔型涂料的性能

| 项 目 |  | 热熔型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通型 | 反光型 | 突起型 |
| 密度，g/cm³ |  | 1.8-2.3 |  |  |
| 软化点，℃ |  | 90-125 |  | ≥100 |
| 涂膜外观 |  | 干燥后，应无皱纹、斑点、气泡、裂纹、脱落及表面无发粘现象，涂膜的颜色和外观 应与标准板差异不大 |  |  |
| 不粘胎干燥时间，min |  | ≤3 |  |  |
| 色度性能 （45/0） | 白色 | 特料的色品坐标和亮度因数应符合表 6 和图 1 规定的范围 |  |  |
|  | 黄色 |  |  |  |
| 抗压强度，MPa |  | ≥12 |  | 23℃±1℃时，≥12 50℃±2℃时，≥2 |
| 耐磨性，mg （200 转/1000g 后减重） |  | ≤80（JM-100 橡胶砂轮） |  | - |
| 耐水性 |  | 在水中浸 24h 应无异常现象 |  |  |
| 耐碱性 |  | 在氢氧化钙饱和溶液中浸 24h 无异常现象 |  |  |
| 玻璃珠含量，% |  | - | 18-25 |  |
| 流动度，s |  | 35±10 |  | - |
| 涂层低温抗裂性 |  | -10℃保持 4h，室温放置 4h 为一个循环，连续做三个循环后应无裂纹 |  |  |
| 加热稳定性 |  | 200℃-220℃在搅拌状态下保持 4h，应无明显泛黄、焦化、结块等现象 |  |  |
| 人工加速耐候性 |  | 经人工加速耐候性试验后，试板涂层不产生龟裂、剥落； 允许轻微粉化和变色，但色品坐标应符合下表规定的范围， 亮度因数变化范围应不大于原样板亮度因数的20% |  |  |

#### 表 6-2  普通材料和逆反射材料的各角点色品坐标和亮度因数

| 颜色 | 用角点的色品坐标来决定可使用的颜色范围 （光源：标准光源 D65，照明和观测几何条件：45/0） |  |  |  |  | 亮度 因数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 坐标 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |

| 普通材 料色 | 白 | x y | 0.350 0.360 | 0.300 0.310 | 0.290 0.320 | 0.340 0.370 | ≥0.75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 黄 | x y | 0.519 0.480 | 0.468 0.442 | 0.427 0.483 | 0.465 0.534 | ≥0.45 |
| 逆反材 料色 | 白 | x y | 0.350 0.360 | 0.300 0.310 | 0.290 0.320 | 0.340 0.370 | ≥0.35 |
|  | 黄 | x y | 0.545 0.450 | 0.487 0.423 | 0.427 0.483 | 0.465 0.534 | ≥0.27 |

为增加标线的夜间反光性，预混玻璃微珠并且面撒玻璃珠， 内混玻璃珠的含量为 18%~ 25%，施工时涂布涂层后应立即在其表面撒布玻璃珠；所选用的标线涂料应具备与路面粘结力 强、干燥迅速等特点，且各项指标均应符合《路面标线涂料》(JT/T 280)的要求。施工前应对标 线材料及玻璃珠进行检验，玻璃珠应使用钠钙硅酸盐玻璃制造，不应夹杂含铅或含其他重金属元 素的特种玻璃，有缺陷的玻璃珠如椭圆形珠、不圆的颗粒、失透的珠、熔融粘连的珠、有气泡的 玻璃珠和杂质等的质量应小于玻璃珠总质量的 30%，即玻璃珠成圆率不小于 70%，其中粒径在 850～600um 范围内玻璃珠的成圆率不应小于60%，符合规范规定的指标后方可大面积施工。玻璃

珠粒径分布见表 6-3。

#### 表 6-3  玻璃珠的粒径分布

| 号型 | 玻璃珠粒径范围（UM） | 玻璃球质量百分比（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 号 | >850 | 0 |
|  | 600＜S≤850 | 15～30 |
|  | 300＜S≤600 | 30～75 |
|  | 106＜S≤300 | 10～40 |
|  | ≤106 | 0～5 |
| 2 号 | >600 | 0 |
|  | 300＜S≤600 | 50～90 |
|  | 150＜S≤300 | 5～50 |
|  | ≤150 | 0～5 |
| 3 号 | >212 | 0 |
|  | ≤90 | 0～4 |

◆光度性能

正常使用期间，反光标线的逆反射亮度系数应满足夜间视认要求。新划标线的初始逆反射亮 度系数应符合 GB/T 21383 的规定。雨夜标线应具备湿状态下的逆反射性能，在雨夜具有良好的

视认效果。标线光度性能指标见下表：

表 6-4  标线逆反射亮度性能指标表

| 逆反射亮度（正常使用期间） | 白色 | ≥80mcd•m-2•lx-1 |
| --- | --- | --- |
|  | 黄色 | ≥50mcd•m-2•lx-1 |
| 逆反射亮度（新划标线） | 白色 | ≥150mcd•m-2•lx-1 |
|  | 黄色 | ≥100mcd•m-2•lx-1 |

### 6.2.4 施工要求

（1）划线施工前应作出施工组织设计及施工准备。

（2）施工前，应认真检查施工设备，尤其是热熔标线的施工，要保证设备不发生泄露现 象，玻璃珠能均匀喷撒。

（3）对热熔标线的施工，要注意材料的加热温度，并避免在已施工的路面上进行材料加 热。

（4）划线前对准备划线的区域进行路面检查，路面划线前应先清洁路面，不能有起灰现 象。否则将影响粘结。划线的当天还要注意天气情况，当有雨、风、天气潮湿或气温低于 4℃时 不允许施工。

（5）车行道边缘线不应侵占行车道宽度。

（6）标线在施工完成后，要对其进行保护，防止污染和破坏。

（7）其他未尽事项按照JT/T 280-2004《路面标线涂料》及《道路交通标线质量要求及检

测方法》GB/T 16311-2009 执行。

### 6.2.5 施工质量验收

1、路面标线划设应符合一下要求：

（1）路面标线的颜色、形状和设置应符合现行《道路交通标志和标线 第 3 部分：道路交通 标线》（GB5768.3）的规范和设计要求。

（2）路面标线材料应符合设计要求和现行《路面标线涂料》（JT/T280）、《路面标线用玻 璃珠》 (GB/T24722)、《道路预成形标线带》 (GB/T24717)、《路面防滑涂料》（JT/T712）的相 关规定；局部补划的路面标线材料及形状宜与相邻路段原有路面标线一致。

（3）路面标线喷涂前应先清洁路面，保持路面干燥，无起灰现象。

（4）复划标线前对基底原路面标线的清理应符合设计要求。

（5）反光标线玻璃珠应撒布均匀，施划后标线应无起泡、剥落现象。

# 2、路面标线划设实测项目应复核表 6-5 的规定。

表 6-5 路面标线划设实测项目

# 7．施工组织计划

## 7.1 交通组织基本原则

（1）项目实施期间不中断交通原则；

（2）项目实施期间对交通影响减至最低原则；

（3）确保运营车辆、施工人员和施工车辆安全的原则。

## 7.2 施工组织与现场管理注意事项

### 7.2.1 施工组织

1）根据工程量大小及进展要求，合理安排施工力量，分段突击，确保工期，减少交通干 扰。

2）利用好可行时间段：抓住有利时机，尽可能争取施工作业面。

3）施工期间应合理组织交通，设置必要的交通标志，并安排专职安全人员管制交通，确保 交通安全。

4）施工单位应与业主、交通管理部门、交警紧密联系，协同做好交通协调工作。

5）施工单位必须按照预定施工顺序、材料供应路线、路段具体情况提前做好施工组织计 划，施工转换方案，提交相关单位确认后执行。

### 7.2.2 现场管理注意事项

1）施工单位必须按照《安全生产法》和《公路养护安全作业规程》（JTG H30）的要求落实 责任，建立机构，完善制度，保证人员设备安全。

2）施工人员必须遵守《公路工程施工安全技术规程》（JTG F90-2015）、《公路筑养路机 械操作规程》和有关指导安全、健康与环境卫生方面的法规、规范。

3）施工单位应在现场配置至少一名专职安全员，佩戴红色标志，检查安全措施落实情况。

4）结合施工路段交通管制特点要求现场施工人员穿警示背心，安放明显的灯光警示标志。

5）一旦事故发生，施工单位除采取必要的救助措施外，应以最快的速度将事故上报相关单 位。

6）施工期间的废油严禁乱排，生活垃圾要集中处理，施工场地，办公场所注意环境卫生。

7）施工单位施工期间应在作业区范围内配备工地智能监控设备，防闯入系统、智能锥桶等 声音光报警设备。

## 7.3 施工交通组织

施工单位在施工前，应积极做好与道路管理单位和公安交通管理部门的交通组织协调工作， 提出具体的交通组织、疏导工作方案，施工单位必须严格按照《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）及《道路交通标志和标线第 4 部分：作业区》（GB 5768.4-2017）设置必要的临时交 通安全设施并指派专职安全员进行作业区检查及后方安全作业监督。

# 8．工程费用

## 8.1 编制依据

（1） 宁夏交投高速公路管理有限公司 2022-2025 年高速公路养护项目设计施工总承包合 同文件；

（2） 宁夏回族自治区地方标准 DB64T 1827-2022《宁夏普通国省干线公路养护预算编制办 法》；

（3） 宁夏回族自治区地方标准 DB64T 1828-2022《宁夏普通国省干线公路养护预算定 额》；

（4）宁夏交投高速公路管理有限公司2023 年高速日常养护费用清单；

## 8.2 费用计算表

本项目费用清单及计算详见后附表。

#### 路面病害处理工程数量表

宁夏交投高速公路管理有限公司2022-2025年高速公路养护项目（2025年） 日常养护-银川事业部G2012定武高速K0+000-K13+898段路面病害处治

第 1 页  共 2 页 S3-1

| 序 号 | 段落（桩号） | 路面病害及描述 | 位置 | 病害处理工程数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 长度 （m） | 宽度 （m） | 病害处理 范围 | AC-13C细粒式SBS 改性沥青混凝土 |  | AC-20C中粒式SBS 改性沥青混凝土 |  | 粘层油 | 槽壁涂刷 粘层油 | 铣刨旧路 面层 | 贴缝带封边 （裂缝宽度< 5mm） | 密封胶 | 抗裂贴 | 热熔标线 |  |
|  |  |  |  |  |  | 长×宽 （m×m） | 厚度 | 面积 | 厚度 | 面积 | 面积 | 面积 | 体积 | 长度 | 长度 | 长度 | 面积 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （cm） | (k ·m2) | （cm） | (k ·m2) | (k ·m2) | (m2) | (m3) | （m） | （m） | （m） | (m2) |  |
| 1 | K0+030 ～ K0+060 | 路面坑槽、拥包严重，铣刨重铺全幅车道 上面层。 | 上行 | 30.0 | 7.50 | 30×7.5 | 4.0 | 0.225 |  |  | 0.225 | 3.0 | 9 | 75 | 30 | 30 | 6.3 |  |
| 2 | K0+250 ～ K0+400 | 路面车辙严重，铣刨重铺行车道上面层。 | 上行 | 150.0 | 4.00 | 150×4 | 4.0 | 0.600 |  |  | 0.600 | 12.3 | 24 | 308 | 150 | 150 | 31.5 |  |
| 3 | K0+600 ～ K1+100 | 路面车辙严重，铣刨重铺行车道上面层。 | 上行 | 500.0 | 4.00 | 500×4 | 4.0 | 2.000 |  |  | 2.000 | 40.3 | 80 | 1008 | 500 | 500 | 105.0 |  |
| 4 | K1+850 ～ K1+880 | 路面涵洞全幅沉陷，铣刨重铺上面层。 | 上行 | 30.0 | 7.50 | 30×7.5 | 4.0 | 0.230 | 6.0 | 0.225 | 0.455 | 3.0 | 9 | 75 |  |  | 6.3 |  |
| 5 | K2+150 ～ K2+200 | 路面车辙严重，铣刨重铺行车道上面层。 | 上行 | 50.0 | 4.00 | 50×4 | 4.0 | 0.200 |  |  | 0.200 | 4.3 | 8 | 108 | 50 | 50 | 10.5 |  |
| 6 | K2+850 ～ K2+880 | 路面车辙严重，铣刨重铺行车道上面层。 | 上行 | 30.0 | 4.00 | 30×4 | 4.0 | 0.120 |  |  | 0.120 | 2.7 | 5 | 68 | 30 | 30 | 6.3 |  |
| 7 | K3+550 ～ K3+700 | 路面行车道沉陷，铣刨重铺上面层。 | 上行 | 150.0 | 4.00 | 150×4 | 4.0 | 0.602 | 6.0 | 0.600 | 1.202 | 12.3 | 24 | 308 |  |  | 31.5 |  |
| 8 | K4+900 ～ K5+000 | 路面行车道、超车道沉陷，铣刨重铺上面 层。 | 上行 | 100.0 | 7.50 | 100×7.5 | 4.0 | 0.755 | 6.0 | 0.750 | 1.505 | 8.6 | 30 | 215 |  |  | 21.0 |  |
| 9 | K6+280 ～ K6+440 | 路面坑槽严重，铣刨重铺行车道上面层。 | 上行 | 160.0 | 3.00 | 160×3 | 4.0 | 0.480 |  |  | 0.480 | 13.0 | 19 | 326 | 160 | 160 | 24.0 |  |
| 10 | K6+950 ～ K6+980 | 路面坑槽严重，铣刨重铺行车道上面层。 | 上行 | 30.0 | 6.00 | 30×6 | 4.0 | 0.180 |  |  | 0.180 | 2.9 | 7 | 72 | 30 | 30 | 6.3 |  |
| 11 | K7+400 ～ K7+422 | 路面坑槽严重，铣刨重铺行车道上面层。 | 上行 | 22.0 | 6.50 | 22×6.5 | 4.0 | 0.143 |  |  | 0.143 | 2.3 | 6 | 57 | 22 | 22 | 4.6 |  |
| 12 | K8+795 ～ K8+865 | 路面坑槽严重，铣刨重铺行车道上面层。 | 上行 | 70.0 | 3.00 | 70×3 | 4.0 | 0.210 |  |  | 0.210 | 5.8 | 8 | 146 | 70 | 70 | 10.5 |  |
| 13 | K9+270 ～ K9+300 | 路面坑槽严重，铣刨重铺行车道上面层。 | 上行 | 30.0 | 3.00 | 30×3 | 4.0 | 0.090 |  |  | 0.090 | 2.6 | 4 | 66 | 30 | 30 | 4.5 |  |
| 14 | K10+380 ～ K10+402 | 路面坑槽严重，铣刨重铺行车道上面层。 | 上行 | 22.0 | 3.00 | 22×3 | 4.0 | 0.066 |  |  | 0.066 | 2.0 | 3 | 50 | 22 | 22 | 3.3 |  |
| 15 | K12+990 ～ K13+010 | 路面坑槽严重，铣刨重铺行车道上面层。 | 上行 | 20.0 | 3.00 | 20×3 | 4.0 | 0.060 |  |  | 0.060 | 1.8 | 2 | 46 | 20 | 20 | 3.0 |  |
| 16 | K13+050 ～ K13+063 | 路面坑槽严重，铣刨重铺行车道上面层。 | 上行 | 13.0 | 2.60 | 13×2.6 | 4.0 | 0.034 |  |  | 0.034 | 1.2 | 1 | 31 | 13 | 13 |  |  |
| 17 | K13+798 ～ K13+898 | 路面车辙严重，铣刨重铺行车道上面层。 | 上行 | 100.0 | 4.00 | 100×4 | 4.0 | 0.400 |  |  | 0.400 | 8.3 | 16 | 208 | 100 | 100 | 21.0 |  |
| 18 | K0+030 ～ K0+060 | 路面坑槽、拥包严重，铣刨重铺全幅车道 上面层。 | 下行 | 30.0 | 7.50 | 30×7.5 | 4.0 | 0.225 |  |  | 0.225 | 3.0 | 9 | 75 | 30 | 30 |  |  |
| 19 | K0+400 ～ K0+460 | 路面车辙严重，铣刨重铺行车道上面层。 | 下行 | 60.0 | 4.00 | 60×4 | 4.0 | 0.240 |  |  | 0.240 | 5.1 | 10 | 128 | 60 | 60 | 3.6 |  |
| 20 | K0+700 ～ K1+100 | 路面车辙严重，铣刨重铺行车道上面层。 | 下行 | 400.0 | 4.00 | 400×4 | 4.0 | 1.600 |  |  | 1.600 | 32.3 | 64 | 808 | 400 | 400 | 24.0 |  |
| 21 | K1+850 ～ K1+880 | 路面涵洞全幅沉陷，铣刨重铺上面层。 | 下行 | 30.0 | 7.50 | 30×7.5 | 4.0 | 0.230 | 6.0 | 0.225 | 0.455 | 3.0 | 9 | 75 |  |  |  |  |
| 22 | K3+340 ～ K3+390 | 路面坑槽严重，铣刨重铺行车道上面层。 | 下行 | 50.0 | 3.00 | 50×3 | 4.0 | 0.150 |  |  | 0.150 | 4.2 | 6 | 106 | 50 | 50 | 3.0 |  |
| 23 | K3+810 ～ K3+880 | 路面坑槽严重，铣刨重铺行车道上面层。 | 下行 | 70.0 | 7.00 | 70×7 | 4.0 | 0.490 |  |  | 0.490 | 6.2 | 20 | 154 | 70 | 70 | 4.2 |  |
| 24 | K4+900 ～ K4+980 | 路面坑槽严重，铣刨重铺行车道上面层。 | 下行 | 80.0 | 2.00 | 80×2 | 4.0 | 0.160 |  |  | 0.160 | 6.6 | 6 | 164 | 80 | 80 | 4.8 |  |

编制：

复核：

审核：

.

#### 路面病害处理工程数量表

宁夏交投高速公路管理有限公司2022-2025年高速公路养护项目（2025年） 日常养护-银川事业部G2012定武高速K0+000-K13+898段路面病害处治

第 2 页  共 2 页 S3-1

| 序 号 | 段落（桩号） | 路面病害及描述 | 位置 | 病害处理工程数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 长度 （m） | 宽度 （m） | 病害处理 范围 | AC-13C细粒式SBS 改性沥青混凝土 |  | AC-20C中粒式SBS 改性沥青混凝土 |  | 粘层油 | 槽壁涂刷 粘层油 | 铣刨旧路 面层 | 贴缝带封边 （裂缝宽度< 5mm） | 密封胶 | 抗裂贴 | 热熔标线 |  |
|  |  |  |  |  |  | 长×宽 （m×m） | 厚度 | 面积 | 厚度 | 面积 | 面积 | 面积 | 体积 | 长度 | 长度 | 长度 | 面积 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | （cm） | (k ·m2) | （cm） | (k ·m2) | (k ·m2) | (m2) | (m3) | （m） | （m） | （m） | (m2) |  |
| 25 | K5+200 ～ K5+240 | 路面坑槽严重，铣刨重铺行车道上面层。 | 下行 | 40.0 | 2.40 | 40×2.4 | 4.0 | 0.096 |  |  | 0.096 | 3.4 | 4 | 85 | 40 | 40 | 2.4 |  |
| 26 | K6+850 ～ K6+875 | 路面坑槽严重，铣刨重铺行车道上面层。 | 下行 | 25.0 | 2.50 | 25×2.5 | 4.0 | 0.063 |  |  | 0.063 | 2.2 | 3 | 55 | 25 | 25 | 1.5 |  |
| 27 | K6+990 ～ K7+030 | 路面坑槽严重，铣刨重铺行车道上面层。 | 下行 | 40.0 | 3.00 | 40×3 | 4.0 | 0.120 |  |  | 0.120 | 3.4 | 5 | 86 | 40 | 40 | 2.4 |  |
| 28 | K7+770 ～ K7+838 | 路面坑槽严重，铣刨重铺行车道上面层。 | 下行 | 68.0 | 3.00 | 68×3 | 4.0 | 0.204 |  |  | 0.204 | 5.7 | 8 | 142 | 68 | 68 | 4.1 |  |
| 29 | K8+770 ～ K8+800 | 路面车辙严重，铣刨重铺行车道上面层。 | 下行 | 30.0 | 3.00 | 30×3 | 4.0 | 0.090 |  |  | 0.090 | 2.6 | 4 | 66 | 30 | 30 | 4.5 |  |
| 30 | K8+980 | 路面坑槽严重，铣刨重铺行车道上面层。 | 下行 | 3.0 | 3.00 | 3×3 | 4.0 | 0.009 |  |  | 0.009 | 0.5 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0.5 |  |
| 31 | K9+350 | 路面坑槽严重，铣刨重铺行车道上面层。 | 下行 | 5.0 | 3.00 | 5×3 | 4.0 | 0.015 |  |  | 0.015 | 0.6 | 1 | 16 | 5 | 5 | 0.8 |  |
| 32 | K13+045 | 路面坑槽严重，铣刨重铺行车道上面层。 | 下行 | 12.0 | 1.50 | 12×1.5 | 4.0 | 0.018 |  |  | 0.018 | 1.1 | 1 | 27 | 12 | 12 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 2450.0 |  |  |  | 10.103 |  | 1.800 | 11.903 | 206.6 | 405 | 5166 | 2140 | 2140 | 351.3 |  |

编制：

复核：

审核：

.

CCCC HIGHWAY CONSULTANTS CO.,LTD..

CCCC HIGHWAY CONSULTANTS CO.,LTD..